8D 纠 正 预 防 措 施 报 告

编号（Number）： /               (8D　Corrective & Preventive Action Report)        QR-QA-27（A）

| 产品编号 P/N | 顾客编号 Customer P/N |  | 检验数量 Inspection qty. | 不良数 Defective qty. | 不良率 Defective rate |  | 生产周期/出货日期 Productive date/ Shipment date | 发生时间 Issue Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4A206019 | 201710310957 |  | 540 | 23 | 4.25% |  | 2017-11-22 | 2018-01-11 |
| 1-D 主导人（Team leader）：朱强盛 组员（Team members）：程胜梅、杨光、鹿添、张宇 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-D 问题描述（Problem Description） 客户反馈我司于2017年11月22日交货的PCB 2970PCS（品号：PYT0503109），在客户产线用在产品上发现产品的测试电流大，正常产品电流：2mA,不良品电流：21~25mA。 投产540pcs，不良23pcs，不良率4.25%； 不良位置如下： 审核（Checked by）：朱强盛 制订（Made by）：程胜梅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-D 临时措施（Temporary Disposal）： 1、库存9块，已通知QA取出分析处理； 2、在线及在途无板，客户端不良板报废处理 3、组织相关部门对此问题进行分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementation Date： （执行日期）：2018-01-11 |  | Checked by： （审核）：朱强盛 |  |  |  | Made by： （制订）：程胜梅 |  |  |
| 4-D 原因分析（Root Cause）： 1、退板确认问题，进行切片分析，确认与客户发现的失效模式一致：均为锡渗入阻焊下面、导致与阻焊下的铜线之间短路，如下短路图片： 再往下进行分析，发现阻焊膜有浮空现象，如下图片： 此位置阻焊覆盖不好、有阻焊浮空现象。严重的就会产生铜位置完全没有阻焊保护，在焊接时会产生锡渗入铜位置而造成短路现象。 2、经工艺、品质等相关部门进行分析，导致阻焊膜浮空的原因为以下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementation Date： （执行日期）：2018-01-22 |  | Checked by： （审核）：朱强盛 |  |  |  | Made by： （制订）：程胜梅、杨光、鹿添、张宇 |  |  |
| 5-D 纠正措施（Corrective Action）： 1、制定措施如下： 返工板的内部联络单说明： 2、关于阻焊显影过度的检查方法：要求先外观检查，如果发现有发白现象，要求100%用3M胶带进行测试；检验如果未发现有阻焊发白现象，也需要用3M胶带进行测试。如果有掉油即为不合格。如下关于显影过度的检查要求及标准： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementation Date： （执行日期）：2018-01-24 |  | Checked by： （审核）：朱强盛 |  |  |  | Made by： （制订）：程胜梅、杨光、鹿添、张宇 |  |  |
| 6-D 纠正措施效果验证（Verification of Corrective Action）： 跟进中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementation Date： （执行日期）：2018-01-24 |  | Checked by： （审核）：朱强盛 |  |  |  | Made by： （制订）：程胜梅 |  |  |
| 7-D 预防措施（Preventive Action）： 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementation Date： （执行日期）：2018-01-25 |  | Checked by： （审核）：朱强盛 |  |  |  | Made by： （制订）：程胜梅、杨光、鹿添、张宇 |  |  |
| 8-D 纠正预防措施确认（Verification of Corrective & Preventive Action）： 跟进中。 批准（Approved by）：朱强盛 审核（Checked by）：朱强盛 制订（Made by）：程胜梅 日期： 2018-01-25 日期：2018-01-25 日期：2018-01-25 |  |  |  |  |  |  |  |  |