## Slide 1: 1802 QCA 电流不良
Dapu Confidential-Do Not Distribute
制作人: 丁艳洪
日 期: 2021.1.26

## Slide 2
背景说明
一.发生状况
1.不良机种:O22S-1802-10MHz
2.不良内容：QCA 电流不良
3.不良原因：Q2.Q3差异性导致匹配性不良
4.发生状况:
①发现场所：QCA
②不良发现日：2020.5
③不良率：N=1700 R=78 P=0.46%
二.不良写真
三.原因分析：
规格：450-550mA 实测：小于450，大于550
1.分析过程：
①.电流小更换加热管Q3后OK；
②.电流大更加加热管Q2后OK；
③.将电流小产品Q2.Q3互换，产品电流大；
④.将电流大产品Q2.Q3互换，产品电流小；
⑤.将不良的加热管更换在良品产品上，不良复现。
2.加热管放大倍数分析：
结论：放大倍数未发现差异。
NO | 产品条码 | QCA电流 450-550mA | 放大倍数200-560 | 
 |  |  | Q2 | Q3
1 | 13200305906p1002586 | 561 | 277 | 287
2 | BEEDEIGMRJSp10ADHIE | 663 | 294 | 292
3 | BEEDEIGMRJSp10ACJEG | 399 | 292 | 290
4 | BEEDEIGMRJSp10AEFEF | 386 | 302 | 292
3.加热管单品指标测试：PCP1103-TD-H
NO | 产品条码 | QCA电流 450-550mA
1 | 13200305906p1002586 | 561
2 | BEEDEIGMRJSp10ADHIE | 663
3 | BEEDEIGMRJSp10ACJEG | 399
4 | BEEDEIGMRJSp10AEFEF | 386
不良岗位及现象 |  |  |  | QCA启动电流小 |  | QCA启动电流大 | 
规格450-550mA |  |  |  | 不良品① | 不良品② | 不良品③ | 不良品④
 |  |  |  | 386 | 399 | 608 | 561
万用表测出放大倍数200-560 |  |  |  | 292 | 290 | 290 | 292
晶体管测试仪测试结果 | 参数 | 参数管理 | 良品数据 | Q3 | Q3 | Q2 | Q2
 | Icbo | max 0.1uA | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000
 | Iebo | max 0.1uA | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.000
 | V(br)ceo | min 30V | 39.5 | 43.2 | 45.6 | 41.0 | 43.3
 | V(br)cbo | min 30V | 30 | 60.7 | 32.6 | 59.5 | 30.9
 | V(br)ebo | min 5V | 6.0 | 9.8 | 5.8 | 6.8 | 5.6
 | Vces | 0.250-0.375mV | 0.227 | 0.498 | 2.068 | 1.206 | 0.541
 | Vbes | 0.85-1.2V | 0.898 | / | / | / | /
 | 综合判定 | / | OK | NG | NG | NG | NG

## Slide 3
3、进一步分析发现在PCP DB#1机器上组装，确认了粘片机轨道的温度分布，并发现在芯片接合点后有一个额外的温度峰值。结合点后的额外温度峰值将导致芯片过热，并可能导致芯片失效。
厂商分析原因：共晶部位侧向芯片附着裂纹
2、选择2pcs样品进行化学蚀刻。在共晶部位发现侧向芯片附着裂纹。选择1个样品进行研磨和抛光。
模具底部出现裂纹。综上所述，发现侧向模具附着裂纹是导致这一失效的原因。
三.供应商原因分析：
厂商分析原因：回流焊温度异常导致
疑问点：这个温度异常厂商无法提供返验证证明与部品风险评诂。
处理方案：温度异常前部品退货244K。
供应商回复

## Slide 4
编号 | 日期 | 工序 | 启动电流测试 | 测试 数量 | 不良 数量 | 不良率 | 备注
1 | 2020/11/1 | IQC检查 | 温度冲击前整拼板状态下测试电流 | 6000 | 1 | 0.02% | 与加热管无关
2 | 2020/11/2 | 温度冲击（-55—125℃） | 温度冲击后整拼板状态下测试电流 | 6000 | 0 | 0.00% | 
3 | 2020/11/2 | 晶体组装 | 晶体组装后整拼板状态下测试电流 | 6000 | 2 | 0.03% | 与加热管无关
4 | 2020/11/2 | 洗板（喷淋） | 喷淋清洗后整拼板状态下测试电流 | 6000 | 1 | 0.02% | 与加热管无关
5 | 2020/11/2 | 分板 | 分板后单个产品状态下测试电流 | 6000 | 17 | 0.28% | 加热管不良
6 | 2020/11/2 | 装配（底座焊接） | 安装底座后测试电流 | 6000 | 1 | 0.02% | 加热管不良
7 | 2020/11/6 | QCA | 正常测试 | 6000 | 43 | 0.72% | 加热管不良
工位排查
问题点：PCBA在走刀分板后发生不良。
原 因：手持PCB(手平衡力不稳定性)，走刀分板时PCB会产生机械应力，可能导致对加热管
受力
结 论：变更为激光分板，消除分板应力。

## Slide 5
分板改善后效果
结 论：无不良发生，证明应力消除。
新问题：分板后仍有不良发生，从分板到QCA还有17个工位，都有可能。
：

## Slide 6
晶体分档
晶体105度老化7天以上
PCB外发表贴
IQC检查
温度冲击
晶体组装
晶体引脚整形
洗板（喷淋）
分板
热敏电阻焊接
热敏电阻点胶
高温烘烤
装配（底座焊接）
装配QC1
冲氮烘烤
封壳（冲氮）
装配（贴条码）
细检漏
装转换板
转换板分板
拐点调试
调试复测
过回流焊
调试QC1
QCB
QCA
低温启动
低温通断电
封壳后爬坡
老化
打标
清除多余物（写数据）
EEPROM测试
维修
4*6
10*10
G500
125℃ 2H
125℃ 2H
回流+自动焊
模拟回流
飞溅
炸锡
稳定电流
130-180
启动电流
波形
-40-125
温度曲线
/老化率
-55～125
加热槽点胶烘烤
QA1
QAD1
QAA
QAB
包装入库
022S-1802-10MHZ晶体产品流程图
工位应力待排查计划

## Slide 7
三.原因分析：
第1步：对良品与不良品进行金相切片分析
Q2与Q3不良比例：
电流大-Q2：14.8%
电流小-Q3：85.2%
疑问点：
1.为何在1052工单突然上升？→调查PCB投入情况。
2.分板由走刀改激光后立即下降，为何会迅速反弹？ →调查加热管投入批号情况。
3.分板后工位应力调查？
4.为何同样的管子，Q2.Q3会出现1：5这么大差异的比例？ →反馈研发，了解电路设计。
Chart: QCA各工单电流不良率
| 13190824408 | 13190824410 | 13190824409 | 13190824411 | 13190824412 | 13200105201 | 13200105202 | 13200105203 | 13200105205 | 13200105204 | 13200105206 | 13200105208 | 13200105209 | 13200105207 | 13200105210 | 13200105211 | 13202001052 | 13200305903 | 13200305901 | 13200305902 | 13200105212 | 13200305904 | 13200305905 | 13200305906 | 13200305908 | 13200305909 | 13200305910 | 13200305911 | 13200305912 | 20200529001 | 20200529001 | 13200305918 | 13200305916 | 13200305917 | 13200305913 | 13200305915 | 13200305914 | 20200727001 | 20200902002 | 11201031501 | 11201031502 | 11201031503 | 11201031504 | 11201031505 | 11201031506 | 11201031507 | 11201031508 | 11201031509 | 11201031510 | 11201031511 | 11202010315 | 11201134001 | 11201134002 | 11201134003 | 11201134004 | 11201134005 | 11202011340
不良率 | 0 | 0.00026515 | 0 | 0 | 0 | 8.3403e-05 | 0.00025063 | 0.00013342 | 0 | 0 | 0.00033333 | 0 | 0.00018248 | 0.00016722 | 0.00041237 | 0.00078448 | 0.0045882 | 0.0024565 | 0.0030341 | 0.002 | 0 | 0.0029895 | 0.00271 | 0.0033037 | 0.0022449 | 0.0034079 | 0.0030434 | 0.0087345 | 0.0010797 | 0 | 0 | 0.0076923 | 0 | 0 | 0.0012962 | 0 | 0.0010743 | 0.026 | 0 | 0.012945 | 0.0095102 | 0.010369 | 0.0016862 | 0.0009 | 0.0005787 | 0.0011704 | 0.0028977 | 0.00475 | 0.00249 | 0.0038282 | 0.0033816 | 0.0046275 | 0.00225 | 0.0028 | 0.0012727 | 0.00098912 | 0.0018271
突发
上升
工位
验证
走刀改激光分板
11/2验证6000台发现分板后有17台，不良率0.28%
①
②
③
各工单 QCA电流不良履历

## Slide 8
三.原因分析：
疑问点：1.为何在1052工单突然上升？→调查PCB投入情况。
Chart: 
| 13200105205 | 13200105204 | 13200105206 | 13200105208 | 13200105209 | 13200105207 | 13200105210 | 13200105211 | 13202001052 | 13200305903
各工单PCB投入厂商调查 | 0 | 0 | 0.00033333 | 0 | 0.00018248 | 0.00016722 | 0.00041237 | 0.00078448 | 0.0045882 | 0.0024565
牧泰莱
景旺
结论：从投入景旺PCB开始，不良开始突增。
对策：开2个同种数量的工单，外发给SMT同条件生产，确认不良差异。 担当：王彬/赵军强 1/22
工单不良率差异调查

## Slide 9
三.原因分析：
疑问点：2.分板由走刀改激光后立即下降，为何会迅速反弹？ →调查加热管投入批号情况。
Chart: 
| 11201031505 | 11201031507 | 11201031508 | 11201031509 | 11201031510 | 11201031511 | 11202010315
加热管同一批次在不同工单不良率 | 0.0009 | 0.0011704 | 0.0028977 | 0.00475 | 0.00249 | 0.0038282 | 0.0033816
结论：同一批次在不同工单的不良率并无规律，不良与批次无关。
加热管批次差异调查

## Slide 10
工单：p10-20210122005 |  |  |  |  |  | 工单：p10-20210122003 |  |  | 
数量：5004 |  |  |  |  |  | 数量：5004 |  |  | 
PCB供应商：牧泰莱 |  |  |  |  |  | PCB供应商：景旺 |  |  | 
NO | 验证工位 | 投入数 |  | 说明 |  | NO | 验证工位 | 投入数 | 说明
 |  | 改善前 | 热敏电阻治具 改善后 |  |  |  |  | 热敏电阻治具 改善后 | 
 |  | 3621 | 1372 |  |  |  |  | 5004 | 
1 | 分板后测试 | 1 | 0 |  |  | 1 | 分板后测试 | 0 | 
2 | 晶体绑定后测试 | 0 | 0 |  |  | 2 | 晶体绑定后测试 | 0 | 
3 | 热敏电阻焊接后测试 | 44 | 0 | 1-6位：16 1-7位：21 1-2位：5 2-6位：2 |  | 3 | 热敏电阻焊接后测试 | 6 | 1-7位：4 1-6位：1 1-3位：1
4 | 底座焊接后 | 0 | 1 |  |  | 4 | 底座焊接后 | 5 | 
5 | QCA |  | 3 | 0.06% |  | 5 | QCA | 3 | 0.06%
不良率 |  | 1.24% | 0.29% |  |  | 不良率 |  | 0.28% | 
结论：对两个治具分穴位统计，发现不良主要集中在1号治具6、7穴位。
原因： 1号治具6、7穴位有定位针，导致应力增大。
其他问题：1.治具2套，程序2个（高度不一样）
2.2个压板厚度不一样
3.不应压加热管
不良率或高或低原因：实际使用中治具、压板、程序有8种组合
工位应力排查-热敏电阻焊接工位

## Slide 11
治具问题点横向展开调查
O22S-1802-10M
O22S-2601-10M

## Slide 12
NO | 项目 | 景旺 | 牧泰莱 | 差异
1 | 板材 | FR-4ITEQIT-180TC | FR-4IT180A | 
2 | 板厚 0.7±0.1 | 0.68 | 0.665 | 0.015
3 | 铜箔硬度 | 77.01 | 94.37 | 
4 | 外观 | 颜色偏深 | 颜色较浅 | 
PCB供应商工艺差异调查
结论：景旺PCB相对牧泰莱PCB板增厚0.015mm，导到挤压应力更大，所以不良更高
Chart: 
| 13200105205 | 13200105204 | 13200105206 | 13200105208 | 13200105209 | 13200105207 | 13200105210 | 13200105211 | 13202001052 | 13200305903
各工单PCB投入厂商调查 | 0 | 0 | 0.00033333 | 0 | 0.00018248 | 0.00016722 | 0.00041237 | 0.00078448 | 0.0045882 | 0.0024565
牧泰莱
景旺

## Slide 13
N0 | 问题点 | 改善方案 | 担当 | 完成日
1 | 治具2套，程序2个（高度不一样） | 修订或重做确认治具一致性，使用一个程序对应。 | 工艺 | 3/15
2 | 2个盖板厚度不一样 | 盖板修订或重做确认治具一致性 | 工艺 | 3/15
3 | 盖板压加热管 | 修订或重新设计方案 | 工艺 | 3/15
4 | 横向展开 | 同加热管生产工艺排查、改善 | 工艺 | 3/15
工艺改善对策
其他：建议请购应力测试仪

## Slide 14
突增不良
设计参数
不匹配
清洗验证 OK
放大倍数对比 OK
单品Vces值 NG
送样供应商
分析结果 OK
回复供应商调查
分析为裂纹
3次推迟会议
厂商筛选
供应商电话会议
供应商电话会议
供应商检讨会
走刀分板异常
改激光分板
改激光分板后
品质检讨会
专案跟进
①近期加热管批次差异调查
②景旺/牧泰菜PCB投入调查
96台前：2020/5/29
1： 2020/6/1
2： 2020/6/4
2020/6/23
2周
2020/8/20 NG
5月1052工单
2020/6/9
2020/6/19
2020/7/6
2020/7/21
供应商放高温假
2020/7/27
2020/8/24
9/4内部会议
2020/9/8
2020/10/19
转内部排查
10月业务变更
王相键
8/9月停产
供应商电话会议
2020/8/20
2020/11/2
4个工单连续下降
11月20后
再次上升
12/24 丁艳洪
12/23
③Q2.Q3不同发生比率调查
景旺PCB投入时不良突增
批次无影响
供应商到厂确认
各投5004
热敏电阻焊接治具异常
① 治具盖板主要压Q3本体
② 1号治具6.7号位置压太紧
③ 景旺PCB原0.015mm
设计上不影响
12/26
1/20
12/26
T
1/26
因为之前不良一直较低，突发不良，研发也承认为设计问题，所以认为内部工艺无问题，供应也分析为裂纹，温度导致，所以一致认为是供应商问题。没有想到内部过程导致。
风险评诂及原因验证。
反馈供应商问题
项目跟进过反省

## Slide 15
THE END！